	产品质量监督抽查实施细则


2025年特克斯县人造板

产品质量监督抽查实施细则

2025-0 -  发布                                        2025-0 -  实施

	特克斯县市场监督管理局

                                                    


  2025年特克斯县人造板产品

质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为特克斯县辖区内流通领域和生产领域。
抽查产品为人造板。
1.2 抽样方法、基数及数量

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	人造板
	浸渍胶膜纸饰面细木工板
	5张
	3张
	2张

	
	中密度纤维板a
	5张
	3张
	2张

	注：a）中密度纤维板为干燥状态下使用的家具型中密度纤维板和干燥状态下使用的普通型中密度纤维板。

抽样数量如不满足检验用数量，可适当增加抽样数量。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表3。

表2  中密度纤维板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	静曲强度
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	2
	内结合强度
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013

	3
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	4
	表面吸收性能
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	5
	甲醛释放量
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657—2013 


表3   浸渍胶膜纸饰面细木工板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T34722-2017

GB/T 17657-2013

	2
	表面耐磨
	GB/T34722-2017

GB/T 17657-2013

	3
	表面耐龟裂
	GB/T34722-2017

GB/T 17657-2013

	4
	表面耐干热
	GB/T34722-2017

GB/T 17657-2013

	5
	表面耐冷热循环
	GB/T34722-2017

GB/T 17657-2013

	6
	甲醛释放量（气候箱法）
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 34722-2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 

GB/T 11718—2021 中密度纤维板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

甲醛释放量项目不复检。


















