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1、抽样方法
以随机抽样的方式在生产者、销售者的待销产品中抽取。
所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。

煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流采样方法或静止煤采样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行（表1）。一般为1000t或一个发运批量，当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。

移动煤流抽样按时间基或质量基以系统采样方式或分层随机采样方式抽取。

表1  总样的最小质量
	标称最大粒度/mm
	一般分析和共用试样/kg

	150
	2600

	100
	1025

	80
	565

	50
	170a 

	25
	40

	13
	15

	6
	3.75

	3
	0.7

	a备注：标称最大粒度50mm的精煤，一般分析和共用试样总样最小质量可为60kg。


2、检验依据

本次抽查煤样种类分为烟煤1号、烟煤2号、无烟1号、无烟2号。检验项目及检验依据见表2。

表2 商品煤

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发分（Vdaf），%
	GB/T 212-2008

	2
	全硫（St,d），%
	GB/T 214

	3
	灰分（Ad），%
	GB/T 212—2008

	4
	煤中磷含量（Pd），%
	GB/T 216—2003

	5
	煤中汞含量（Hgd），μg/g
	GB/T 16659—2024

	6
	煤中砷含量（Asd），μg/g
	GB/T 3058—2019
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3、判定规则

3.1依据标准
GB 34169-2017  商品煤质量 民用散煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为本次检验通过；检验项目中任一项或一项以上不符合GB 34169-2017《商品煤质量 城市用煤》标准，则判本次检验不通过。
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